检测取样要求、试验项目及检测周期一览表

（一）

2021年11月

目录

水泥	1

粉煤灰（混凝土用）	2

粉煤灰（道路用）	3

矿渣粉	3

矿粉	4

硅灰	4

混凝土外加剂	5

混凝土普通减水剂	6

混凝土高效减水剂	7

混凝土聚羧酸系高性能减水剂	7

混凝土引气剂及引气减水剂	7

混凝土早强剂	7

混凝土缓凝剂	8

混凝土泵送剂	8

混凝土防冻剂	8

混凝土速凝剂	9

混凝土膨胀剂	10

混凝土防水剂	11

混凝土阻锈剂	11

细骨料	12

粗骨料	14

混凝土	16

抗冻混凝土	18

防水混凝土	19

砌筑砂浆	21

水泥砂浆	21

砂浆配合比	21

热轧光圆钢筋	22

热轧带肋钢筋	22

机械连接	23

钢筋焊接（闪光对焊、气压焊）	24

箍筋闪光对焊接头	24

钢筋焊接接头（电弧焊、电渣压力焊、预埋件钢筋T形接头）	24

钢筋焊接网	25

灰铸铁	26

球墨铸铁	26

碳素结构钢	26

优质碳素结构钢	27

建筑结构用钢板	27

低合金高强度结构钢	27

合金结构钢	28

预应力混凝土用钢绞线	28

预应力混凝土用钢丝	29

无粘结预应力钢绞线	29

预应力筋用锚具	30

预应力筋用夹具和连接器	30

岩石	31

橡胶止水带	32

遇水膨胀止水条	32

止水铜片	35

泡沫塑料板（填缝板）	35

路面砖	36

路缘石	36

砖	36

预制块	38

蒸压加气混凝土砌块	39

混凝土用水	39

管材卫生	40

格宾网	41

石灰	41

土工	42

水泥土	42

冷热水用聚丙烯管材	43

给水用聚乙烯(PE)管材	43

给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材	43

建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材	44

（低压、无压）排污、排水用高性能硬聚氯乙烯管材	44

埋地用聚乙烯双壁波纹管材	46

埋地排水用硬聚氯乙烯（PVC-U)双壁波纹管材	46

土工布	46

塑料土工格栅	47

玻纤土工格栅	47

沥青（道路）	48

沥青（建筑）	48

沥青混合料	49

无机结合料稳定材料	49

检测取样要求、试验项目及检测周期一览表

| 项目 | 检验依据 | 主要检测参数 | 相关规范、规程 （取样依据） | 组批原则或取样频率 | 取样方法及数量 | 送样时应提供的信息 | 备注 | 检测周期（天） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水泥 | 《通用硅酸盐水泥》 GB 175-2007 | 强度、标准稠度用水量、凝结时间、安定性、细度 不溶物、烧失量、三氧化硫、氧化镁、氯离子、碱含量 | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB 50204-2015 《砌体结构工程施工质量验收规范》GB 50203-2011 | 同一厂家、同一品种、同一代号、同一强度等级、同一批号且连续进场的水泥，袋装不超过200t为一批，散装不超过500t为一批，每批抽样数量不应少于一次。 | GB/T 12573-2008： 1、散装水泥：所取水泥深度不超过2m时，每一个编号内采用散装水泥取样器随机取样； 2、袋装水泥：每一个编号内，随机从不少于20袋中抽取。 取样数量：总量不少于12kg。 | 水泥品种、强度等级、生产厂家、出厂日期、出厂编号。 | 常规收样至少12kg | 龄期+2 |
|  | 《砌筑水泥》 GB/T 3183-2017 | 强度、标准稠度用水量、凝结时间、安定性、细度 三氧化硫、氧化镁、氯离子 |  |  |  |  |  |  |
|  | 《通用硅酸盐水泥》 GB 175-2007 | 强度、标准稠度用水量、凝结时间、安定性、细度 不溶物、烧失量、三氧化硫、氧化镁、氯离子、碱含量 | 《水工混凝土施工规范》SL 677-2014 | 进场的每一批水泥，应有生产厂的出厂合格证和品质试验报告，每200～400t同厂家、同品种、同强度等级的水泥为一取样单位，不足200t也作为一取样单位，进行验收检验。水泥品质的检验，应按现行的国家标准进行。 |  |  |  |  |
| 粉煤灰（混凝土用） | 《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》 GB/T 1596-2017 | 细度（45μm方孔筛筛余）、需水量比、强度活性指数、含水量、安定性、三氧化硫、密度、烧失量 | 《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》 GB/T1596-2017 | 不超过500t为一个编号，每一个编号为一取样单位 | 取样应有代表性，可连续取，也可从10个以上不同部位取等量样品，总量至少3kg。 | 生产厂家、产品名称及类型、代表批量。 | 常规收样至少3kg | 2 （强度活性指数30） |
|  | 《粉煤灰混凝土应用技术规范》 GB/T 50146-2014 |  | 《粉煤灰混凝土应用技术规范》 GB/T 50146-2014 | 粉煤灰的取样频次宜以同一厂家连续供应的200t相同种类、相同等级的粉煤灰为一批，不足200t时宜按一批计 | 应从每批10个以上不同部位取等量样品，每份不应少于1.0kg。 |  | 常规收样至少3kg |  |
|  | 《矿物掺合料应用技术规范》 GB/T 51003-2014 | 细度、需水量比、烧失量、安定性(C类粉煤灰） | 《矿物掺合料应用技术规范》 GB/T 51003-2014 | 同一厂家相同级别连续供应200t/批(不足200t，按一批计） | 散装应从每批连续购进的任意3个罐体各取等量试样一份，每份不少于5.0kg。袋装应从每批中任抽10袋，从每袋中各取等量试样一份，每份不少于1.0kg。 |  | 常规收样至少3kg | 2 |
|  | 《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》 GB/T 1596-2017 | 细度、需水量比、烧失量、含水量 | 《水工混凝土施工规范》 SL 677-2014 | 同品种掺合料以连续供应不超过200t为一个取样单位，不足一个取样单位的按一个取样单位计。 | 取样应有代表性，可连续取，也可从10个以上不同部位取等量样品，总量至少3kg。 |  | 常规收样至少3kg | 2 |
| 粉煤灰（道路用） | 《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》 JTG E51-2009 | 二氧化硅、三氧化二铝、三氧化二铁、烧失量、细度、比表面积 | 《城镇道路工程施工与质量验收规范》 CJJ 1-2008 | 按进场批次、每批次抽查1次。 | 连续或在10个以上不同部位取等量样品，总量不宜少于3kg。 | 样品名称、生产厂家、等级、工程部位/用途、代表批量。 | 常规收样至少3kg | 2 |
|  | 《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》 JTG E51-2009 | SiO2、Al2O3和Fe2O3总含量、烧失量、比表面积、0.3mm筛孔通过率、0.075mm筛孔通过率、湿粉煤灰含水率 | 《公路路面基层施工技术细则》JTG∕T F20-2015 | 含水率：每天使用前测2个样品；烧失量：做材料组成设计前测2个样品；细度：做材料组成设计前测2个样品；二氧化硅等氧化物含量：每天使用前测2个样品 | 取样应具有代表性 | 样品名称、生产厂家、等级、工程部位/用途、代表批量。 | 常规收样至少3kg | 2 |
| 矿渣粉 | 《用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》 GB/T 18046-2017 | 密度、比表面积、需水量比、含水量、三氧化硫、氯离子、不溶物、烧失量、流动度比、活性指数 | 《用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》GB/T 18046-2017 | 60×104t以上，不超2000t为一批号；30×104t～60×104t，不超1000t为一批号；10×104t～30×104t，不超600t为一批号；10×104t以下，不超200t为一批号。 | GB/T 18046-2017：取样应有代表性，可连续取样，也可从20个以上部位取等量样品，总量至少20kg。 | 生产厂家、产品名称及类型、代表批量。 | 常规收样至少3kg | 2 （活性指数：龄期+2） |
|  |  |  | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB 50204-2015 | 检查数量：按同一生产厂家、同一品种、同一批号且连续进场的矿物掺合料，袋装不超过200t为一批，散装不超过500t为一批。 |  |  |  |  |
|  | 《用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》 GB/T 18046-2017 | 密度、比表面积、含水量、三氧化硫、氯离子、烧失量、流动度比、活性指数、玻璃体含量 | 《矿物掺合料应用技术规范》 GB/T 51003-2014 | 同一厂家相同级别连续供应500t/批(不足500t，按一批计） | GB/T 51003-2014： 1）散装矿物掺合料：应从每批连续购进的任意3个罐体各取等量试样一份，每份不少于5.0kg，混合搅拌均匀，用四分法缩取比试验需要量大一倍的试样量； 2 ) 袋装矿物掺合料：应从每批中任抽10袋，从每袋中各取等量试样一份，每份不少于1. 0kg，按上款规定的 方法缩取试样 | 生产厂家、产品名称及类型、代表批量。 | 常规收样至少3kg | 2 （活性指数：龄期+2） |
| 矿粉 | 《公路工程集料试验规程》 JTG E42-2005 | 筛分、密度、亲水系数、塑性指数、加热安定性 | 《公路沥青路面施工技术规范》 JTG F40-2004 | 外观随时检测；＜0.075mm含量、含水率必要时检测。 | 取样应具有代表性 | 生产厂家、产品名称及类型、代表批量。 | 取样应有代表性，常规收样至少3kg。 | 2 |
| 硅灰 | 《高强高性能混凝土用矿物外加剂》 GB/T 18736-2017 | 烧失量、氯离子、二氧化硅、含水率、细度（比表面积、45um方孔筛筛余）、需水量比、活性指数 | 《高强高性能混凝土用矿物外加剂》 GB/T 18736-2017 | 以30t为一个取样单位。 | 取样应阰机取样，要有代表性。可以连续取样，也可以在20个以 上不同部位取等虽样品。总质量至少4kg。试样混匀后，按四分法缩减取比试验用量多1 倍的试样。 | 生产厂家、产品名称及类型、代表批量。 | 常规收样至少3kg | 2 （活性指数：龄期+2） |
|  | 《高强高性能混凝土用矿物外加剂》 GB/T 18736-2017 | 需水量比、烧失量 | 《矿物掺合料应用技术规范》 GB/T 51003-2014 | 同一厂家连续供应30t/批(不足30t，按一批计） | GB/T 51003-2014： 1）散装矿物掺合料：应从每批连续购进的任意3个罐体各取等量试样一份，每份不少于5.0kg，混合搅拌均匀，用四分法缩取比试验需要量大一倍的试样量； 2 ) 袋装矿物掺合料：应从每批中任抽10袋，从每袋中各取等量试样一份，每份不少于1. 0kg，按上款规定的 方法缩取试样 | 生产厂家、产品名称及类型、代表批量。 | 常规收样至少3kg | 2 （活性指数：龄期+2） |
| 混凝土外加剂 含高性能减水剂(早强型、标准型、缓凝型)、高效减水剂(标准型、缓凝型)、普通减水剂(早强型、标准型、缓凝型)、引气减水剂、泵送剂、早强剂、缓凝剂及引气剂共八类混凝土外加剂 | 《混凝土外加剂》 GB8076-2008 《混凝土外加剂匀质性试验方法》 GB/T 8077-2012 | 抗压强度比、收缩率比、减水率、泌水率比、含气量、凝结时间之差、1h经时变化量、氯离子含量、总碱量、含固量、含水率、密度、pH值、细度、硫酸钠含量 | 《混凝土外加剂》 GB8076-2008 | 掺量大于1%(含1%)同品种的外加剂每一批号为100t，掺量小于1%的外加剂每一批号为50t。不足100t或50t的也应按一个批量计，同一批号的产品必须混合均匀。 | 每一批号取样量不少于0.2t水泥所需用的外加剂量 | 生产厂家、产品名称及类型、代表批量、推荐掺量。 | 常规收样至少0.5L（液体）或0.5kg（粉剂） | 匀质性指标3d； 掺外加剂混凝土性能龄期+2 |
|  |  |  | 《混凝土外加剂应用技术规范》 GB 50119-2013 | 同一厂家、同一品种、同一性能、同一批号且连续进场的混凝土外加剂，不超过50t为一批，每批抽样数量不应少于一次。 |  |  | 常规收样至少0.5L（液体）或0.5kg（粉剂） |  |
|  |  |  | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB 50204-2015 | 检查数量：按同一生产厂家、同一等级、同一品种、同一批号且连续进场（厂）的混凝土外加剂，不超过5t 为一批，每批抽样数量不应少于一次。 |  |  | 常规收样至少0.5L（液体）或0.5kg（粉剂） |  |
|  |  | 减水率、泌水率比、含气量、凝结时间差、增落度损失、抗压强度比。必要时进行收缩率比、相对耐久性和匀质性检验。 | 《水工混凝土施工规范》SL 677-2014 | 掺量不小于1%的外加剂以不超过100t为一取样单位，掺量小于1% 的外加剂以不超过50t为一取样单位，掺量小于0.05%的外加剂以不超过2t为一取样单位。不足一个取样单位的应按一个取样单位计。 |  |  | 常规收样至少0.5L（液体）或0.5kg（粉剂） |  |
| 混凝土普通减水剂 | 《混凝土外加剂应用技术规范》 GB50119-2013 《混凝土外加剂》 GB8076-2008 | pH值、密度（或细度）、含固量（或含水率）、减水率，1d抗压强度比（早强型），凝结时间差（缓凝型） | 《混凝土外加剂应用技术规范》 GB50119-2013 | 按每50t为一检验批，不足50t时也应按一个检验批计。 | 每一批号取样量不少于0.2t胶凝材料所需用的外加剂量 | 生产厂家、产品名称及类型、代表批量、推荐掺量。 | 常规收样至少0.5L（液体）或0.5kg（粉剂） |  |
| 混凝土高效减水剂 | 《混凝土外加剂应用技术规范》 GB50119-2013 《混凝土外加剂》 GB8076-2008 | pH值、密度（或细度）、含固量（或含水率）、减水率，凝结时间差（缓凝型） | 《混凝土外加剂应用技术规范》 GB50119-2013 | 按每50t为一检验批，不足50t时也应按一个检验批计。 | 每一批号取样量不少于0.2t胶凝材料所需用的外加剂量 | 生产厂家、产品名称及类型、代表批量、推荐掺量。 | 常规收样至少0.5L（液体）或0.5kg（粉剂） |  |
| 混凝土聚羧酸系高性能减水剂 | 《混凝土外加剂应用技术规范》 GB50119-2013 《混凝土外加剂》 GB8076-2008 | pH值、密度（或细度）、含固量（或含水率）、减水率，1d抗压强度比（早强型），凝结时间差（缓凝型） | 《混凝土外加剂应用技术规范》 GB50119-2013 | 按每50t为一检验批，不足50t时也应按一个检验批计。 | 每一批号取样量不少于0.2t水泥所需用的外加剂量 | 生产厂家、产品名称及类型、代表批量、推荐掺量。 | 常规收样至少0.5L（液体）或0.5kg（粉剂） |  |
| 混凝土引气剂及引气减水剂 | 《混凝土外加剂应用技术规范》 GB50119-2013 《混凝土外加剂》 GB8076-2008 | PH值、密度（或细度）、含固量（或含水率）、含气量、含气量经时损失，引气减水剂还应检测减水率 | 《混凝土外加剂应用技术规范》 GB50119-2013 | 引气剂按每10t为一检验批，不足10t时也应按一个检验批计；引气减水剂按每50t为一检验批，不足50t时也应按一个检验批计。 | 每一批号取样量不少于0.2t胶凝材料所需用的外加剂量 | 生产厂家、产品名称及类型、代表批量、推荐掺量。 | 常规收样至少0.5L（液体）或0.5kg（粉剂） |  |
| 混凝土早强剂 | 《混凝土外加剂应用技术规范》 GB50119-2013 《混凝土外加剂》 GB8076-2008 | 密度（或细度）、含固量（或密度（或细度）、含固量（或含水率）、碱含量、氯离子含量和 1d 抗压强度比 | 《混凝土外加剂应用技术规范》 GB50119-2013 | 按每50t为一检验批，不足50t时也应按一个检验批计。 | 每一批号取样量不少于0.2t胶凝材料所需用的外加剂量 | 生产厂家、产品名称及类型、代表批量、推荐掺量。 | 常规收样至少0.5L（液体）或0.5kg（粉剂） |  |
| 混凝土缓凝剂 | 《混凝土外加剂应用技术规范》 GB50119-2013 《混凝土外加剂》 GB8076-2008 | 密度（或细度）、含固量（或含水率）、混凝土凝结时间差 | 《混凝土外加剂应用技术规范》 GB50119-2013 | 按每20t为一检验批，不足20t时也应按一个检验批计。 | 每一批号取样量不少于0.2t胶凝材料所需用的外加剂量 | 生产厂家、产品名称及类型、代表批量、推荐掺量。 | 常规收样至少0.5L（液体）或0.5kg（粉剂） |  |
| 混凝土泵送剂 | 《混凝土外加剂应用技术规范》 GB50119-2013 《混凝土外加剂》 GB8076-2008 | pH值、密度（或细度）、含固量（或含水率）、减水率和坍落度1h经时变化值 | 《混凝土外加剂应用技术规范》 GB50119-2013 | 按每50t为一检验批，不足50t时也应按一个检验批计。 | 每一批号取样量不少于0.2t胶凝材料所需用的外加剂量 | 生产厂家、产品名称及类型、代表批量、推荐掺量。 | 常规收样至少0.5L（液体）或0.5kg（粉剂） |  |
| 混凝土防冻剂 | 《混凝土防冻剂》 JC/T475-2004 | 氯离子含量、密度、细度、固体含量(或含水率）、碱含量、水泥净浆流动度、泌水率比、含气量、凝结时间差、抗压强度比、28d收缩率比 | 《混凝土防冻剂》 JC/T475-2004 | 同一品种的防冻剂，每50t为一批，不足50t也可作为一批。 | 取样应具有代表性，可连续取，也可以从20个以上不同部位取等量样品。液体防冻剂取样时应注意从容器的上、中、下三层分别取样。每批取样量不少于0.15t水泥所需用的防冻剂量（以其最大掺量计）。每批取得的试样应充分混匀，分为两等份。一份按本标准规定的方法项目进行试验，另一份密封保存半年，以备有争议时交国家指定的检验机构进行复验或仲裁。 | 生产厂家、产品名称及类型、代表批量、推荐掺量。 | 常规收样至少0.5L（液体）或0.5kg（粉剂） |  |
|  |  | 氯离子含量、密度(或细度）、含固量（或含水率）、碱含量和含气量、复合型还应检减水率 | 《混凝土外加剂应用技术规范》 GB50119-2013 | 按每100t为一检验批，不足100t时也应按一个检验批计。 | 每一批号取样量不少于0.2t胶凝材料所需用的外加剂量 | 生产厂家、产品名称及类型、代表批量、推荐掺量。 | 常规收样至少0.5L（液体）或0.5kg（粉剂） |  |
| 混凝土速凝剂 | 《喷射混凝土用速凝剂》 JC/T477-2005 | 密度、氯离子含量、总碱量、pH值、细度、含水率、含固量、净浆凝结时间、砂浆强度 | 《喷射混凝土用速凝剂》JC/T477-2005 | 每20t为一检验批，不足20t时也应按一个检验批计。 | 一批应于16个不同点取样，每个点取样不少于250g，总量不少于4000g，分为两等份，其中一份用作试验。另一份密封保存5个月 | 生产厂家、产品名称及类型、代表批量、推荐掺量。 | 常规收样至少0.5L（液体）或0.5kg（粉剂） | 匀质性指标3d； 砂浆性能龄期+2 |
|  | 《喷射混凝土用速凝剂》GB/T35159-2017 | 密度、pH值、含水率、细度（80μm方孔筛筛余）、含固量、稳定性（上清液或底部沉淀物体积）、氯离子含量、碱含量、净浆凝结时间、砂浆强度 | 《喷射混凝土用速凝剂》GB/T35159-2017 | 每50t为一检验批，不足50t时也应按一个检验批计。 | 每一批号取样量不少于4kg，分为两等分，其中一份进行试验。另一份为封存样，密封保存至有效期 |  | 常规收样至少0.5L（液体）或0.5kg（粉剂） |  |
|  |  | 密度（或细度）、水泥净浆初 凝和终凝时间 | 《混凝土外加剂应用技术规范》GB50119-2013 |  | 每一批号取样量不少于0.2t胶凝材料所需用的外加剂量 |  | 常规收样至少0.5L（液体）或0.5kg（粉剂） |  |
| 混凝土膨胀剂 | 《混凝土膨胀剂》 GB23439-2017 | 限制膨胀率、抗压强度、细度、氧化镁、碱含量、凝结时间 | 《混凝土膨胀剂》 GB23439-2017 | 按每200t为一检验批，不足200t时也应按一个检验批计。 | 每一检验批取样量不应少于10kg，分为两等份。 | 生产厂家、产品名称及类型、代表批量、推荐掺量。 | 常规收样至少2kg（粉剂） |  |
|  |  | 水中7d限制膨胀率、细度 | 《混凝土外加剂应用技术规范》 GB50119-2013 |  |  |  | 常规收样至少2kg（粉剂） |  |
| 混凝土防水剂 | 《砂浆、混凝土防水剂》 JC474-2008 | 密度、固体含量、含水率、氯离子含量、总碱量、细度 | 《砂浆、混凝土防水剂》 JC474-2008 | 年产≥500吨的50t为一批，年产＜500吨的30吨一批。不足50t或30吨的也应照一个批量计。 | 每一批号取样量不少于0.2t水泥所需用的外加剂量 | 生产厂家、产品名称及类型、代表批量、推荐掺量。 | 常规收样至少0.5L（液体）或0.5kg（粉剂） | 匀质性指标3d |
|  |  | 密度、固体含量、含水率、氯离子含量、总碱量、细度 | 《混凝土外加剂应用技术规范》 GB50119-2013 | 每50t为一检验批，不足50t时也应按一个检验批计。 | 每一批号取样量不少于0.2t胶凝材料所需用的外加剂量 |  | 常规收样至少0.5L（液体）或0.5kg（粉剂） |  |
| 混凝土阻锈剂 | 《钢筋阻锈剂应用 技术规程》 JGJ/T192-2009 | pH值、密度(或细度)、含固量(或含水率) | 《混凝土外加剂应用技术规范》 GB50119-2013 | 按每50t为一检验批，不足50t时也按一个检验批计。 | 每一批号取样量不少于0.2t胶凝材料所需用的外加剂量 | 生产厂家、产品名称及类型、代表批量、推荐掺量。 | 常规收样至少0.5L（液体）或0.5kg（粉剂） | 匀质性指标3d； 掺外加剂混凝土性能龄期+2 |
|  | 《混凝土防腐阻锈剂》 GB/T 31296-2014 | pH值、密度、细度、含固量(或含水率)、氯离子、碱含量、硫酸钠、泌水率比、凝结时间差、抗压强度比、收缩率比、氯离子渗透系数比、硫酸盐侵蚀系数比、腐蚀电量比 | 《混凝土防腐阻锈剂》 GB/T 31296-2014 | 同一类型的产品，每100t为一批量，不足100t的也应按一个批量计。 | 每一批号取样量不少于0.2t水泥所需用的外加剂量 | 生产厂家、产品名称及类型、代表批量、推荐掺量。 | 常规收样至少0.5L（液体）或0.5kg（粉剂） |  |
|  | 《钢筋混凝土阻锈剂》 JT/T 537-2018 | 细度、钢筋的耐盐水浸渍性能、盐水干湿循环孙抚中钢筋锈蚀向积百分率比、钢筋在砂浆中的耐锈蚀件能、混凝土凝结时间差、混凝土抗压强度比、混凝土抗渗性、盐水浸烘环境下混凝土中钢筋的锈蚀面积百分率比、混凝I氝尚子迁移系数比、混凝土渗透深度、含固量、含水率、密度、氯离子含量、水泥净浆流动度、pH值、总碱量、硫酸钠含量、砂浆减水率 | 《钢筋混凝土阻锈剂》 JT/T 537-2018 | 同一配方、同一规格、同一工艺条条件下连续生产的产品每50t为一个检验组批，不足50t按一批计算。 | 每批抽取的样品不应少于20kg | 生产厂家、产品名称及类型、代表批量、推荐掺量。 | 常规收样至少0.5L（液体）或0.5kg（粉剂） |  |
| 细骨料 | 《建设用砂》 GB/T14684-2011 | 颗粒级配、含泥量、石粉含量（机制砂）、泥块含量、云母、轻物质、有机物、硫化物及硫酸盐、氯化物、贝壳（海砂）、坚固性、压碎指标（机制砂）、表观密度、松散堆积密度、空隙率、碱集料反应、含水率、饱和面干吸水率 | 《建设用砂》 GB/T14684-2011 | 按同分类、规格、类别及日产量每600t为一批，不足600t亦为一批，日产量超过2000t，按1000t为一批，不足1000t亦为一批。 | 在料堆上取样时，取样部位应均匀分布。取样前先将取样部位表层铲除，然后从不同部位随机抽取大致等员的砂8份，组成一组样品。 从皮带运输机上取样时，应用与皮带等宽的接料器在皮带运输机机头出料处全断面定时随机抽取大致等低的砂4份，组成一组样品。 从火车、汽车、货船上取样时，从不同部位和深度随机抽取大致等量的砂8份，组成一组样品。 | 样品名称、产地、代表数量。 | 四分法取样均匀，根据检测项目不同样品数量不同，不宜少于20kg。 | 2 （坚固性7，碱集料反应18） |
|  | 《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ52-2006 | 颗粒级配、细度模数、含泥量、泥块含量、表观密度、堆积密度、紧密密度、氯离子含量（海砂或有氯离子污染的砂）；贝壳含量（海砂）；石粉含量（人工砂及混合砂）、吸水率、含水率、人工砂压碎指标值、有机物含量、云母含量、轻物质含量、坚固性、硫酸盐及硫化物、碱活性 | 《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ52-2006 | 同一产地、同一规格，采用大型工具运输的，以400m³或600t为一验收批；采用小型工具运输的，以200m³或300t为一验收批。不足上述量的也为一验收批。当砂的质量比较稳定、进货量又较大时，可以1000t为一验收批。 | 从料堆上取样时，取样部位应均匀分布。取样前应先将取样部位表层铲除，然后由各部位抽取大致相等的砂8份，石子为16份，组成各自一组样品。 从皮带运输机上取样时，应在皮带运输机机尾的出料处用接料器定时抽取砂4份、石8 份组成各自一组样品。 从火车、汽车、货船上取样时，应从不同部位和深度抽取大致相等的砂8份，石16份组成各自一组样品。 | 样品名称、产地、代表数量。 | 四分法取样均匀，根据检测项目不同样品数量不同，不宜少于20kg。 | 2 （坚固性7，碱集料反应18） |
|  | 《水工混凝土试验规程》 SL/T 352-2020 | 细度模数、石粉含量(人工砂)、含泥量、泥块含量、表面含水率 | 《水工混凝土施工规范》 SL 677-2014 | 出厂品质检测应按同料源每600～1200t为一批 | / | 样品名称、产地、代表数量。 | 四分法取样均匀，根据检测项目不同样品数量不同，不宜少于20kg。 | 2 （坚固性7，碱集料反应18） |
| 粗骨料 | 《建设用石》 GB/T14685-2011 | 颗粒级配、含泥量、泥块含量、针片状颗粒含量、有机物、硫化物及硫酸盐、坚固性、岩石抗压强度、压碎指标、表观密度、松散堆积密度与空隙率、吸水率、碱集料反应、含水率、堆积密度 | 《建设用石》 GB/T14685-2011 | 按同分类、类别、公称粒级及日产量每600t为一批，不足600t亦为一批，日产量超过2000t，按1000t为一批，不足1000t亦为一批。日产量超过5000t，按2000t为一批。 | 在料堆上取样时，取样部位应均匀分布。取样前先将取样部位表层铲除，然后从不同部位随机抽取大致等量的石子15份（在料堆的顶部、中部和底部均匀分布的15个不同部位取得）组成一组样品。 从皮带运输机上取样时，应用接料器在皮带运输机机头的出料处用与皮带等宽的容器，全断面定时随机抽取大致等量的石子8份，组成一组样品。 从火车、汽车、货船上取样时，从不同部位和深度抽取大致等批的石子16份，组成一组样品。 | 样品名称、产地、代表数量。 | 四分法取样均匀，根据检测项目不同样品数量不同，不宜少于40kg。 | 2 （坚固性7，碱集料反应18） |
|  | 《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ52-2006 | 颗粒级配、含泥量、泥块含量、表观密度、堆积密度、紧密密度、针片状颗粒含量、含水率、吸水率、坚固性、岩石的抗压强度、压碎指标值、硫化物及硫酸盐含量、碱活性试验 | 《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ52-2006 | 同一产地、同一规格，采用大型工具运输的，以400m³或600t为一验收批；采用小型工具运输的，以200m³或300t为一验收批。不足上述量的也为一验收批。当砂的质量比较稳定、进货量又较大时，可以1000t为一验收批。 | 从料堆上取样时，取样部位应均匀分布。取样前应先将取样部位表层铲除，然后由各部位抽取大致相等的砂8份，石子为16份，组成各自一组样品。 从皮带运输机上取样时，应在皮带运输机机尾的出料处用接料器定时抽取砂4份、石8 份组成各自一组样品。 从火车、汽车、货船上取样时，应从不同部位和深度抽取大致相等的砂8份，石16份组成各自一组样品。 | 样品名称、产地、代表数量。 | 四分法取样均匀，根据检测项目不同样品数量不同，不宜少于40kg。 | 2 （坚固性7，碱集料反应18） |
|  | 《水工混凝土试验规程》 SL/T 352-2020 | 超径、逊径、针片状、含泥量、泥块含量 | 《水工混凝土施工规范》SL 677-2014 | 出厂品质检测按同料源、同规格碎石每2000t 为一批，卵石每1000t 为一批 | / | 样品名称、产地、代表数量。 | 四分法取样均匀，根据检测项目不同样品数量不同，不宜少于40kg。 | 2 （坚固性7，碱集料反应18） |
| 混凝土 | 《混凝土物理力学性能试验方法标准》 GB/T 50081-2019 | 立方体抗压强度 | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB 50204-2015 | 标准养护试件：1、每拌制100盘且不超过100m3的同配合比取样不少于一次；2、每工作班拌制同一配合比不足100盘时取样不少于一次；3、当一次连续浇筑1000m3时，同一配合比每200m3取样不少于一次；4、每一楼层、同一配合比取样不少于一次；5、每次取样至少留置一组标准养护试件。 同条件养护试件：1、同一强度等级的同条件试件不宜少于10组，且不应少于3组；2、每连续两层楼取样不应少于1组；3、每2000m3取样不少于1组。 | 取样方法：在浇筑地点随机抽取。 取样数量：每组3个。 | 样品名称、强度等级、工程部位、成型日期、养护方式、同条件养护累计温度值。 | / | 龄期+1 |
|  | 《水工混凝土试验规程》 SL/T 352-2020 | 抗压强度 | 《水工混凝土施工规范》 SL 677-2014 | 大体积混凝土28d龄期每500m3成型1组，设计龄期每1000m3成型1组；结构棍凝土28d龄期每100m3成型1组，设计龄期每200m3成型1组。每一浇筑块混凝土方量不足以上规定数字时，也应取样成型1组试件。 |  |  |  |  |
|  |  | 抗拉强度 |  | 28d龄期每2000m3成型1组，设计龄期每3000m3成型1组。 |  |  |  |  |
|  | 《水工混凝土试验规程》 SL/T 352-2020 《普通混凝土配合比设计规程》 JGJ 55-2011 | 配合比 | 《水工混凝土试验规程》 SL/T 352-2020 《普通混凝土配合比设计规程》 JGJ 55-2011 | 混凝土每一标号需送检一次，配合比原材料有变化时需重新送检。 | 单份配比 水泥≥30kg； 粉煤灰≥20kg； 矿渣粉≥10kg； 砂≥60kg； 石≥90kg； 外加剂（水剂）≥500mL； 外加剂（粉剂）≥2kg | ①配合比验证时需提供配合比报告原件和相应原材料； ②配合比设计时应提供外加剂推荐掺量。 | 需同时委托原材料检测（或最近3个月内的有效检验报告） | 龄期+2 |
|  | 《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》 GB/T 50082-2009 | 抗氯离子 | 《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》 GB/T 50082-2009 | 同一配合比，取样不少于1次（同一工程、同一配合比的混凝土，取样不应少于一次，留置试件数量应符合国家现行标准《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》GB/T50082、《混凝土耐久性检验评定标准》JGJ/T193的规定） | 快速氯离子迁移系数法或电通量法，每组试件3个试块。 | / | / | 龄期+2 |
|  | 《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》 GB/T 50082-2009 | 碳化 | 《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》 GB/T 50082-2009 | 同一配合比，取样不少于1次 | 每组试件3个试块。 | / | / | 龄期+32 |
| 抗冻混凝土 | 《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》 GB/T 50082-2009 | 抗冻等级 | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB 50204-2015 《给水排水构筑物工程施工及验收规范》 GB 50141-2008 | 1、同一抗冻等级的抗冻混凝土试块每构筑物留置不少于一组；2、同一构筑物中，同一抗冻等级抗冻混凝土用量大于2000m3时，每增加1000m3混凝土留置一组试块。 | 取样方法：在浇筑地点随机抽取。 取样数量：每组各3个。 | 样品名称、强度等级、抗冻等级、工程部位、成型日期、养护方式。 | / | 龄期+10～龄期+45（视抗冻等级） |
| 防水混凝土 | 《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》 GB/T 50082-2009 | 抗渗等级 | 《地下防水工程质量验收规范》 GB 50208-2011 《给水排水管道工程施工及验收规范》 GB 50268-2008 | 连续浇筑混凝土每500m3应留置一组，且每项工程不得少于两组；采用预拌混凝土的抗渗试件，留置组数应视结构的规模和要求而定。 | 取样方法：在浇筑地点随机抽取。 取样数量：立方体抗压强度：每组3个；抗渗等级：每组6个。 | 样品名称、强度等级、抗渗等级、工程部位、成型日期、养护方式。 | / | 龄期+3～龄期+5（视抗渗等级） |
|  | 《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》 GB/T 50082-2009 | 抗渗等级 | 《城镇污水处理厂工程质量验收规范》 GB 50334-2017 《给水排水构筑物工程施工及验收规范》 GB 50141-2008 | 1、同一配合比的混凝土，每构筑物按地板、池壁和顶板等部位，每一部位每浇筑500m3混凝土为一个验收批，留置一组，每组六块；2、同一部位混凝土一次连续浇筑超过2000m3时，每浇筑1000m3混凝土为一个验收批，留置一组，每组六块；3、冬期施工，应增置抗渗试块一组，用于检验解冻后转入标准养护28d的抗渗性能；4、附属构筑物：①相继连续浇筑，同一混凝土配合比、且均一次浇筑成型的若干个附属构筑物，抗渗试块亦按每次累计浇筑500m3作为一个验收批留置，无需区分地板、侧墙和顶板；②同一混凝土配比的主体和附属构筑物同时浇筑时，应以主体结构为主设验收批，该附属构筑物无需再单独留置试块；③设置施工缝、分次浇筑的较大型混凝土附属构筑物，验收按GB 50141-2008第6.2.8条的规定执行；④现浇钢筋混凝土管渠，应按GB 50141-2008第6.2.8条的规定执行；连续浇筑若干节管渠，可按不超过4节或100m的施工段作为一个验收批留置。 | 取样方法：在浇筑地点随机抽取。 取样数量：立方体抗压强度：每组3个；抗渗等级：每组6个。 |  | / | 龄期+3～龄期+5（视抗渗等级） |
|  | 《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》 GB/T 50082-2009 | 抗渗等级 | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB 50204-2015 | 同一配合比的混凝土，取样不应少于一次，留置试件数量应符合国家现行标准《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》GB/T 50082和《混凝土耐久性检验评定标准》JGJ/T 193的规定。 | 取样方法：在浇筑地点随机抽取。 取样数量：立方体抗压强度：每组3个；抗渗等级：每组6个。 |  | / | 龄期+3～龄期+5（视抗渗等级） |
| 砌筑砂浆 | 《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70-2009 | 立方体抗压强度 | 《砌体结构工程施工质量验收规范》 GB 50203-2011 | 每一检验批且不超过250m3砌体的各类、各强度等级的普通砌筑砂浆，每台搅拌机应至少抽检一次；验收批的预拌砂浆、蒸压加气混凝土砌块专用砂浆，抽检可为3组。 | 取样方法：在砂浆搅拌机出料口或在湿拌砂浆的储存容器出料口随机取样制作砂浆试块。（现场拌制的砂浆，同盘砂浆只应作1组试块） 取样数量：每组3个。 | 样品名称、强度等级、工程部位、成型日期、养护方式。 | / | 龄期+1 |
| 水泥砂浆 | 《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70-2009 | 立方体抗压强度 | 《建筑地面工程施工质量验收规范》 GB 50209-2010 | 1、同一施工批次、同一配合比应按每一层（或检验批）建筑地面工程不少于1组；2、当每一层（或检验批）建筑地面工程面积大于1000m2时，每增加1000m2应增做1组试块；小于1000m2按1000m2计算，取样1组；3、检验同一施工批次、同一配合比的散水、明沟、踏步、台阶、坡道的试块，应按150延长米不少于1组。 | 取样方法：在浇筑地点随机抽取。 取样数量：每组3个。 | 样品名称、强度等级、工程部位、成型日期、养护方式。 | / | 龄期+1 |
| 砂浆配合比 | 《砌筑砂浆配合比设计规程》 JGJ/T98-2010 | 稠度、分层度、抗压强度 | 《砌筑砂浆配合比设计规程》 JGJ/T98-2010 | / | 水泥：约10kg；砂：约40kg；石膏：约5kg | / | 需同时委托原材料检测 | 龄期+2 |
| 热轧光圆钢筋 | 《钢筋混凝土用钢第一部分：热轧光圆钢筋》 GB/T1499.1-2017 《钢筋混凝土用钢材试验方法》 GB/T28900-2012 | 表面、尺寸偏差、屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、最大力总延伸率、弯曲试验、重量偏差 | 《钢筋混凝土用钢第一部分：热轧光圆钢筋》 GB/T1499.1-2017 | 每批由同一牌号、同一炉罐号、同一尺寸的钢筋组成。每批重量≤60t。允许由同一牌号、同一冶炼方法、同一浇注方法的不同炉罐号组成混合批。各炉罐号含碳量之差≤0.02%，含锰量之差≤0.15%。混合批的重量≤60t。 取样方法：不同根（盘）钢筋切取 | 拉伸取样2个，弯曲取样2个；超过60t时，每增加40t（或不足40t的余数），增加1个拉伸试验试样和1个弯曲试验试样；重量偏差数量5个，长度不小于500mm。 | 样品牌号、规格、炉罐号、代表批量、厂家、使用部位。 | 重量偏差 不合格不 准许复验 | 2 |
| 热轧带肋钢筋 | 《钢筋混凝土用钢第2部分：热轧带肋钢筋》 GB/T1499.2-2018 《钢筋混凝土用钢材试验方法》 GB/T28900-2012 | 表面、尺寸偏差、金相组织、疲劳性能、晶粒度、连接性能、下屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、最大力总延伸率、强屈比、屈标比、弯曲性能、反向弯曲试验、重量偏差 | 《钢筋混凝土用钢第2部分：热轧带肋钢筋》GB/T1499.2-2018 | 每批由同一牌号、同一炉罐号、同一尺寸的钢筋组成。每批重量通常≤60t。允许由同一牌号、同一冶炼方法、同一浇注方法的不同炉罐号组成混合批。各炉罐号含碳量之差≤0.02%，含锰量之差≤0.15%。混合批的重量≤60t。 取样方法：不同根（盘）钢筋切取。 | 拉伸取样2个，弯曲取样2个；超过60t时，每增加40t（或不足40t的余数），增加1个拉伸试验试样和1个弯曲试验试样；反向弯曲试验试样1个，重量偏差数量5个，长度不小于500mm。 | 样品牌号、规格、炉罐号、代表批量、厂家、使用部位。 | 强屈比、屈标比、最大力总延伸率用于抗震钢筋，反向弯曲可代替弯曲性能。 | 2 |
| 机械连接 | 《钢筋机械连接技术规程》 JGJ107-2016 | 极限抗拉强度、残余变形（工艺检验）、最大力下总伸长率、高应力反复拉压性能、大变形条件下反复拉压性能 | 《钢筋机械连接技术规程》JGJ107-2016 | 同钢筋生产厂、同强度等级、同规格、同类型和同型式接头以500个为一个验收批，不足500个也为一个验收批；同一接头类型、同型式、同等级、同规格的现场检验连续10个验收批抽样试件抗拉强度试验一次合格率为100%时，验收批接头数量可扩大为1000个；当验收批接头数量少于200个时，可按规程7.0.7或7.0.8条相同的抽样要求随机抽取2个试件做极限抗拉强度。对有效认证的接头产品，验收批数量可扩大至1000个；当现场抽检连续10个验收批抽样试件极限抗拉强度检验一次合格率为100%时，验收批接头数量可扩大为1500个。 | 随机截取3个接头试件做极限抗拉强度试验。其中对封闭环形钢筋接头、钢筋笼接头、地下连续墙预埋套筒接头、不锈钢钢筋接头、装配式结构构件间的钢筋接头和有疲劳性能要求的接头，可见证取样，在已加工并检验合格的钢筋丝头成品中随机割取钢筋试件，按规范要求与随机抽取的进场套筒组装成3个接头试件做极限抗拉强度试验。 | 样品牌号、规格、钢筋生产厂家及批号、焊接方法、接头数量、焊工姓名及考试合格证编号、取样部位。 | 需先做工艺检验合格后进行现场抽样。更换钢筋生产厂或接头技术提供单位时，应补充工艺检验。 | 2 |
| 钢筋焊接（闪光对焊、气压焊） | 《钢筋焊接接头试验方法标 准》JGJ/T27-2014 | 抗拉强度、弯曲试验 | 《钢筋焊接及验收规程》 JGJ18-2012 | 在同一台班内，由同一个焊工完成的300个同牌号、同直径接头作为一批。当同一台班内接头数量较少，可在一周之内累计计算；累计仍不足300个接头时，应按一批计算。 | 1、力学性能检验时，应从每批接头中随机切取6个接头，其中3个做拉伸试验，3个做弯曲试验；2、异径接头可只做拉伸试验。 | 牌号、规格、钢筋生产厂家及批号、焊接方法、接头数量、焊工姓名及考试合格证编号、取样部位。 | 先做焊接工艺试验 | 2 |
| 箍筋闪光对焊接头 | 《钢筋焊接接头试验方法标准》 JGJ/T27-2014 | 抗拉强度 | 《钢筋焊接及验收规程》 JGJ18-2012 | 同一台班内，由同一焊工完成的600个同牌号、同直径接头作为一个检验批；如超出600个接头，其超出部分可以与下一台班完成接头累计计算。 | 每个检验批中应随机切取3个对焊接头做拉伸试验。 | 牌号、规格、钢筋生产厂家及批号、焊接方法、接头数量、焊工姓名及考试合格证编号、取样部位。 |  | 2 |
| 钢筋焊接接头（电弧焊、电渣压力焊、预埋件钢筋T形接头） | 《钢筋焊接接头试验方法标准》 JGJ/T27-2014 | 抗拉强度 | 《钢筋焊接及验收规程》 JGJ18-2012 | 以300个同牌号钢筋、同形式接头作为一批；在房屋结构中，应在不超过连续二楼层中300个同牌号钢筋、同形式接头作为一批。 | 1、混凝土结构中每批随机取3个接头；2、装配式结构中，可按生产条件制作模拟试件，每批3个，做拉伸试验；3、同一批中若有3种不同直径的钢筋焊接接头，应在最大直径钢筋接头和最小直径钢筋接头中分别切取3个试件进行拉伸试验。 | 牌号、规格、钢筋生产厂家及批号、焊接方法、接头数量、焊工姓名及考试合格证编号、取样部位。 |  | 2 |
| 钢筋焊接网 | 《钢筋混凝土用钢 第3部分：钢筋焊接网》 GB/T 1499.3-2010 | 拉伸试验、弯曲试验、抗剪力试验、重量偏差 | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB 50204-2015 | 同一型号、同一原材料来源、同一生产设备并在同一连续时段内制造的钢筋焊接网组成，重量不大于60t。 | 取样方法：拉伸、弯曲：两个方向各截取一个试样；抗剪力：两个方向任意截取三个试样；重量偏差：截取5个试样、每个试样至少有1个交叉点，纵向并筋与横筋的每一交叉处只算一个交叉点。 取样数量：拉伸、弯曲试样长度不宜小于500mm；重量偏差：5根，每根长度不小于500mm；抗剪力：3个试样，每个试样每边长不宜小于500mm。 | 样品牌号、规格、代表批量、厂家、使用部位。 | / | 2 |
| 灰铸铁 | 《灰铸铁件》 GB/T 9439-2010 |  | 《灰铸铁件》 GB/T 9439-2010 | 同一模具生产的同一炉铁液浇注的铸件构成一个取样批次。 由同一包铁液浇注的铸件构成一个取样批次。 每一取样批次的最大重量为清理后的2000kg的铸件。经供需双方商定，取样批次可以变动。 | 每一个取样批次应至少进行一次拉伸试验。 | 样品牌号、规格、代表批量、厂家、使用部位。 | / | 3 |
| 球墨铸铁 | 《球墨铸铁件》 GB/T 1348-2009 《水及燃气用球墨铸铁管、管件和附件》 GB/T 13295-2019 | 布氏硬度、抗拉强度、屈服强度、伸长率、金相组织（球化级别）、冲击 | 《球墨铸铁件》 GB/T 1348-2009 《水及燃气用球墨铸铁管、管件和附件》 GB/T 13295-2019 | 试样应尽可能代表铸件。使用何种试样（单铸、附铸、本体试样），由供需双方商定，一般情况下，当铸件重量超过2000kg且壁厚超过200mm时，采用附铸试块取样。 | GB/T 1348-2009 拉伸：取样数量1根，不合格复验数量2根； 冲击：取样数量3个V型缺口试样； GB/T 13295-2019 球墨铸铁管和管件每批任取一根（件）试样进行拉伸试验和布氏硬度试验。 | 样品牌号、规格、代表批量、厂家、使用部位。 | / | 3 |
| 碳素结构钢 | 《碳素结构钢》 GB/T700-2006 | 屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲性能、冲击试验、化学成分（焊接结构采用的钢材保证项目；S、P、C（CEV）；非焊接结构采用的钢材保证项目：P、S） | 《碳素结构钢》 GB/T700-2006 《钢结构工程施工质量验收标准》附录A GB50205-2020 | 每批由同一牌号、同一炉号、同一质量等级、同一品种、同一尺寸、同一交货状态的钢材组成。每批质量应不大于60t。 | 化学成分：取样数量1个； 拉伸：取样数量1个； 冷弯；取样数量1个； 冲击：取样数量1个。 | 样品牌号、规格、代表批量、厂家、使用部位。 | 常规收样至少1根50cm*2cm | 2 |
| 优质碳素结构钢 | 《优质碳素结构钢》 GB/T699-2015 | 下屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、冲击试验、化学成分（焊接结构采用的钢材保证项目；S、P、C（CEV）；非焊接结构采用的钢材保证项目：P、S） | 《钢结构工程施工质量验收标准》GB50205-2020 | 应按批检查和验收。每批由同一牌号、同一炉号、同一加工方法、同一尺寸、同一交货状态、同一热处理制度（或炉次）的钢棒组成。 | 化学成分：数量1个/炉； 拉伸：数量2个/批； 冲击：数量1组/批(U型缺口取2个，V型缺口取3个) | 样品牌号、规格、代表批量、厂家、使用部位。 | 常规收样至少2根50cm*2cm | 2 |
| 建筑结构用钢板 | 《建筑结构用钢板》 GB/T19879-2015 | 下屈服强度、抗拉强度、屈强比、断后伸长率、弯曲性能、纵向冲击试验、化学成分（焊接结构采用的钢材保证项目；S、P、C（CEV）；非焊接结构采用的钢材保证项目：P、S） | 《钢结构工程施工质量验收标准》 GB50205-2020 | 钢板应成批验收。每批钢板应由同一牌号、同一炉号、同一厚度、同一交货状态、同一热处理炉次的钢板组成，每批重量不大于60t。 | 化学成分：数量1个/炉；拉伸：数量1个/批；冲击：数量3个/批（对于厚度大于40mm的钢板，冲击试样轴线应位于板厚的1/4处）；弯曲试验：数量1个/批。 | 样品牌号、规格、代表批量、厂家、使用部位。 | 常规收样至少1根50cm*2cm | 2 |
| 低合金高强度结构钢 | 《低合金高强度结构钢》 GB/T1591-2018 | 上屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲性能、冲击试验、化学成分（焊接结构采用的钢材保证项目；S、P、C（CEV）；非焊接结构采用的钢材保证项目：P、S） | 《低合金高强度结构钢》 GB/T1591-2018 《钢结构工程施工质量验收标准》 GB50205-2020 | 钢材应成批验收。每批钢板应由同一牌号、同一炉号、同一厚度、同一交货状态的钢材组成，每批重量不大于60t，但卷重大于 30t 的钢带或热轧板可按两个轧制卷组成一批吧，对容积大于200t 转炉冶炼的型钢，每批重量不大于80t。 | 化学成分：数量1个/炉； 拉伸：数量1个/批； 冲击：数量3个/批； 弯曲试验：数量1个/批。 | 样品牌号、规格、代表批量、厂家、使用部位。 | 常规收样至少1根50cm*2cm | 2 |
| 合金结构钢 | 《合金结构钢》 GB/T3077-2015 | 下屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、断面收缩率、冲击试验、化学成分（焊接结构采用的钢材保证项目；S、P、C（CEV）） | 《合金结构钢》 GB/T3077-2015 《钢结构工程施工质量验收标准》 GB50205-2020 | 应按批检查和验收。每批由同一牌号、同一炉号、同一加工方法、同一尺寸、同一交货状态、同一热处理制度（或炉次）的钢棒组成。 | 化学成分：数量1个/炉； 拉伸：数量2个/批； 冲击：数量1组2个/批(1组：U型缺口取2个，V型缺口取3个)； 弯曲试验：数量1个/批。 | 样品牌号、规格、代表批量、厂家、使用部位。 | 常规收样至少2根50cm*2cm | 2 |
| 预应力混凝土用钢绞线 | 《预应力混凝土用钢材试验方法》 GB/T21839-2019 《预应力混凝土用钢绞线》 GB/T5224-2014 | 抗拉强度、最大力总伸长率、0.2%屈服力、整根钢绞线最大力、整根钢绞线最大力的最大值、应力松弛性能、弹性模量、表面质量、伸直性、轴向疲劳性能、应力腐蚀、偏斜拉伸系数。 | 《预应力混凝土用钢绞线》 GB/T5224-2014 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB 50204-2015 | 每批钢绞线由同一牌号、同一规格、同一生产工艺捻制的钢绞线组成， 每批重量不大于60t。 | 应力松弛性能不少于1根/每合同批；其他3根/每批。 | 样品牌号、规格、代表批量、厂家、使用部位。 | 常规力学性能收样至少3根1.5m | 2（应力松弛：龄期7） |
| 预应力混凝土用钢丝 | 《预应力混凝土用钢材试验方法》 GB/T21839-2019 《预应力混凝土用钢丝》 GB/T5223-2014 | 抗拉强度、最大力总伸长率、重量偏差、0.2%屈服力、最大力、最大力的最大值、每210mm 扭矩的扭转次数、断面收缩率、反复弯曲性能、弯曲、弹性模量、墩头强度、氢脆敏感性能、断面收缩率、应力松弛性能、表面质量、伸直性。 | 《预应力混凝土用钢丝》 GB/T5223-2014 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2015 | 每批钢丝由同一牌号、同一规格、同一加工状态的钢丝组成，每批重量不大于60t。 | 氢脆敏感性不少于9根/每合同批；应力松弛性能不少于1根/每合同批；其他3根/每批。 | 样品牌号、规格、代表批量、厂家、使用部位。 | 常规收样至少3根1.5m |  |
| 无粘结预应力钢绞线 | 《预应力混凝土用钢材试验方法》 GB/T21839-2019 《无粘结预应力钢绞线》 JG161-2016 | 钢绞线：表面质量、公称直径、整股钢绞线最大力、最大力总伸长率、0.2%屈服力、伸直性；防腐润滑脂：工作锥入度、滴点、腐蚀、盐雾试验、相容性、防腐润滑脂含量；护套：厚度、拉伸屈服应力、拉伸断裂标称应变、摩擦系数。 | 《无粘结预应力钢绞线》 JG161-2016 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2015 | 每批产品由同一公称抗拉强度、同一公称直径、同一生产工艺生产的无粘结预应力钢绞线组成，每批重量不大于60t。 | 钢绞线公称直径、力学性能和伸直性：3件/批；防腐润滑脂含量和护套厚度：3件/批；护套拉伸性能：3件/批。 | 样品牌号、规格、代表批量、厂家、使用部位。 | 常规力学性能收样至少3根1.5m | 2 |
| 预应力筋用锚具 | 《预应力筋用锚具、夹具和连接器》 GB/T14370-2015 | 外观、尺寸、硬度、静载锚固性能、疲劳性能、锚固区传力性能、低温锚固性能、锚板强度、内缩量、锚口摩阻损失、张拉锚固工艺 | 《预应力筋用锚具、夹具和连接器应用技术规程》 JGJ85-2010 | 每个检验批的锚具不宜超过2000套。 | 外观检查：从每批产品中抽取2%且不应少于10套样品；硬度检验：从每批产品中抽取3%且不应少于5套样品(多孔夹片式锚具的夹片，每套应抽取6片)进行检验；静载锚固性能试验：应在外观检查和硬度检验均合格的锚具中抽取样品，与相应规格和强度等级的预应力筋组装成3个预应力筋-锚具组装件锚固区传力性能；每组锚具应进行3个相同试件的锚固区传力性能检验 | 锚具、夹具和连接器用量不足检验批规定数量的50%，如供应商提供有效的检验报告时，可不做静载锚固性能试验。 | / | 2 |
| 预应力筋用夹具和连接器 | 《预应力筋用锚具、夹具和连接器》 GB/T14370-2015 | 外观、尺寸、硬度、静载锚固性能 | 《预应力筋用锚具、夹具和连接器应用技术规程》 JGJ85-2010 | 每个检验批的连接器不宜超过500套，每个检验批的夹具不宜超过500套。 | 外观检查：从每批产品中抽取2%且不应少于10套样品；硬度检验：从每批产品中抽取3%且不应少于5套样品进行检验；静载锚固性能试验：应在外观检查和硬度检验均合格的锚具中抽取样品，与相应规格和强度等级的预应力筋组装成3个组装件。 |  | / | 2 |
| 岩石 | 《工程岩体试验方法标准》 GB/T 50266-2013 | 点荷载强度 | 《建筑地基基础工程施工质量验收标准》 GB 50202-2018 | 同一产地的同类石材抽检不少于1组 | 方块体和不规则块体试件，其尺寸宜为50mm±35mm，两加载点间距与加载平均宽度之比宜为0.3-1.0。同一含水状态和同一加载方向下，岩心试件每组试验试件数量宜为5个-10个，方块体和不规则块体试件每组试验试件数量宜为15个-20个。 | 工程部位、取样时间、取样地点、样品名称、强度等级、样品数量。 | / | 4 |
|  | 《公路工程岩石试验规程 》 JTG E41-2005 | 单轴抗压强度、含水率、密度、毛体积密度、吸水性、抗冻性 | 《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-2008 《公路工程岩石试验规程》 JTG E41-2005 | 路面工程用的石料试验，采用圆柱体或立方体试件，其直径或边长和高均为50mm±2mm | 每组试件共6 个。 | / | / | 4 |
|  | 《水利水电工程岩石试验规程》 SL/T 264-2020 | （天然、干燥）单轴抗压强度、软化系数 | 《水利水电工程岩石试验规程》 SL/T 264-2020 | 同一产地的同类石材抽检不少于1组 | 每组试件共6 个。 | / | / | 4 |
| 橡胶止水带 | 《高分子防水材料 第2部分：止水带》 GB/T 18173.2-2014 | 拉伸强度、拉断伸长率、撕裂强度、硬度、压缩永久变形、热空气老化 | 《地下防水工程质量验收规范》 GB 50208-2011 | 每月同标记的止水带产量为一批抽样。B类、S类以同标记连续生产5000m为一批，不足5000m按一批计，J类止水带以每100m制品所需要的胶料为一批。 | 在外观质量合格的样品中随机抽取2m的试样。 | 样品名称、样品规格、生产厂家及生产批号、生产日期、代表数量。 | / | 压缩永久变形、热空气老化10，其余3 |
| 遇水膨胀止水条 | 《高分子防水材料 第3部分：遇水膨胀橡胶》 GB/T 18173.3-2014 | 硬度、拉伸强度、拉断伸长率、体积膨胀倍率、反复浸水试验、低温弯折 | 《高分子防水材料 第3部分：遇水膨胀橡胶》 GB/T 18173.3-2014 | 以1000m 或5t 同标记的遇水膨胀橡胶为一批，抽取1 ％ 进行外观质量检验，并在任意1 m 处随机取3 点进行规格尺寸检验（腻子型除外）； 在上述检验合格的样品中随机抽取足够的试样，进行物理性能检验。 | 在外观质量检验合格的样品中随机抽取2m的试样。 | 样品名称、样品规格、生产厂家及生产批号、生产日期、代表数量。 | / | 3 |
|  |  | 硬度、7d膨胀率、最终膨胀率、耐水性 | 《地下防水工程质量验收规范》 GB 50208-2011 | 每5000m为一批，不足5000m按一批抽样。 | 在外观质量检验合格的样品中随机抽取2m的试样。 | 样品名称、样品规格、生产厂家及生产批号、生产日期、代表数量。 | / |  |
| 密封圈 | 《橡胶密封件 给、排水管及污水管道用接口密封圈 材料规范》 GB/T 21873-2008 | 硬度、拉伸强度、拉断伸长率、压缩永久变形、老化、应力松弛、在水中的体积变化 | 《橡胶密封件 给、排水管及污水管道用接口密封圈 材料规范》 GB/T 21873-2008 | 安排验收 | / | 样品名称、样品规格、生产厂家及生产批号、生产日期、代表数量。 | 常规收样至少2个 | 压缩永久变形、热空气老化10，其余3 |
|  | 《预应力与自应力混凝土管用橡胶密封圈》 JC/T 748-2010 | 硬度、拉伸强度、拉断伸长率、压缩永久变形、老化、应力松弛、浸水溶胀性能 | 《预应力与自应力混凝土管用橡胶密封圈》 JC/T 748-2010 | 产品以同一配方、同一成型工艺、同一级别在相似条件下生产的胶圈构成批量，2000个为一批，不足2000个也作一批。 | 从受检批中抽取10个橡胶密封圈，逐个进行外观质量和尺寸偏差检验。从受检外观质量和尺寸偏差合格的橡胶密封圈中抽取5个，逐个进行硬度、压缩永久变形和拉伸强度检验。受检10个橡胶密封圈中，检验项目的不合格不超过1项，则该橡胶密封圈合格；受检橡胶密封圈的不合格不超过2个，则判定该批产品的外观质量和尺寸偏差合格。硬度、压缩永久变形和拉伸强度检验中，如有1项不符合本标准要求，在同批中再抽取10个 橡胶密封圈重复本次试验，若仍有1个不符合要求，则该批橡胶密封圈为不合格。外观质量、尺寸偏差和硬度、压缩永久变形、拉伸强度均符合本标准要求，则该批产品为合格。 | 样品名称、样品规格、生产厂家及生产批号、生产日期、代表数量。 | 常规收样至少2个 | 压缩永久变形、热空气老化10，其余3 |
|  | 《混凝土和钢筋混凝土排水管用橡胶密封圈》 JC/T 946-2005 | 硬度、拉伸强度、拉断伸长率、压缩永久变形、老化、应力松弛、浸水溶胀性能 | 《混凝土和钢筋混凝土排水管用橡胶密封圈》 JC/T 946-2005 | 由相同配方、相同成型工艺、相同规格的橡胶密封圈、数量等于或小于500件为一检查批. | 外观质量及尺寸公差逐件检验，并从外观质量及尺寸公差合格的密封圈中随机抽取三件样本进行物理力学性能和化学性能检验。 若抽取的三件样本全部合格，则判合格；若三件样本中有二件或三件不合格，则判不合格；若三件 样本中有一件不合格，则再随机抽取三件样本复检，如全部合格则判合格，如仍有一件、二件或三件不 合格则判不合格。 | 样品名称、样品规格、生产厂家及生产批号、生产日期、代表数量。 | 常规收样至少2个 | 压缩永久变形、热空气老化10，其余3 |
| 止水铜片 | 《铜及铜合金板材》GB/T 2040-2017 | 化学成分、外形尺寸及其允许偏差、拉伸、硬度、弯曲、晶粒度、电性能、表面质量 | 《铜及铜合金板材》GB/T 2040-2017 | 每批应由同一牌号、状态和规格组成。每批重量应不大于4500kg(如该批为同一熔次，则批重可不大于8000kg) 。 | 每批任取2张板材，每张任取1个试样。 | 样品名称、样品规格、生产厂家及生产批号、生产日期、代表数量。 | 常规收样至少2个，约30cm*2cm的试样 | 2 |
|  | 《铜及铜合金带材》GB/T 2059-2017 |  | 《铜及铜合金带材》GB/T 2059-2017 | 每批应由同一牌号、状态和规格组成。每批重量应不大于4500kg(如该批为同一熔次，则批重可不大于10000kg) 。 | 每批任取2卷，每卷取1个试样。 | 样品名称、样品规格、生产厂家及生产批号、生产日期、代表数量。 | 常规收样至少2个，约30cm*2cm的试样 | 2 |
| 泡沫塑料板（填缝板） | 《给水排水工程混凝土构筑物变形缝技术规范》 T/CECS 117-2017 | 表观密度、抗拉强度、抗压强度、撕裂强度、吸水率、延伸率、硬度、压缩永久变形、复原率、挤出量、弯曲荷载 | 《给水排水工程混凝土构筑物变形缝技术规范》 T/CECS 117-2017 | 按批验收 | 每批取1个试样 | 样品名称、样品规格、生产厂家及生产批号、生产日期、代表数量。 | 常规收样至少约1m2 | 3 |
|  | 《混凝土接缝密封嵌缝板》 JC/T 2255-2014 | 表观密度、压缩强度、吸水率、拉伸强度、断裂伸长率、复原率、挤出量 | 《混凝土接缝密封嵌缝板》 JC/T 2255-2014 | 以同一类型、同一品种的100m3产品为一批，不足100m3也作为一批 | 每批产品随机抽样，抽取4m2样品。取样后，将样品均分为两份。一份检验，一份备用。 | 样品名称、样品规格、生产厂家及生产批号、生产日期、代表数量。 | 常规收样至少约1m2 | 3 |
| 路面砖 | 《混凝土路面砖》 GB 28635-2012 | 外观质量、尺寸允许偏差、抗压强度或抗折强度、抗冻性、吸水率 | 《混凝土路面砖》 GB 28635-2012 | 同一类别、同一规格、同一强度等级，铺装面积3000m2为一批，不足3000m2也按一批一批量计。 | 外观质量50块 尺寸允许偏差20块 强度等级每组10块 抗冻性每组10块 吸水率每组5块 | 样品名称、规格型号、强度等级、生产厂家、工程部位。 | / | 龄期+5 |
| 路缘石 | 《混凝土路缘石》 JC 899-2016 | 抗压强度（L型或弧形）、弯拉(抗折)强度（直线型）、吸水率 | 《混凝土路缘石》 JC 899-2016 《城镇道路工程施工与质量验收规范》 CJJ 1-2008 | 同类别、同型号、同规格、同强度等级2万块为一批。 | 外观质量和尺寸偏差13块 物理性能和力学性能每检验批3块 | 样品名称、规格型号、强度等级、生产厂家、工程部位。 | / | 龄期+3 |
| 砖 （烧结普通砖、烧结多孔砖、混凝土多孔砖、混凝土实心砖、蒸压灰砂砖、蒸压粉煤灰砖） | 《烧结普通砖》 GB/T5101-2017 《烧结多孔砖和多孔砌块》 GB/T13544-2011 《烧结空心砖和空心砌块》 GB/T13545-2014 《混凝土实心砖》 GB/T 21144-2007 《蒸压灰砂实心砖和实心砌块》 GB/T 11945-2019 《蒸压粉煤灰砖》 JC/T 239-2014 《蒸压粉煤灰空心砖和空心砌块》 GB∕T 36535-2018 | 尺寸偏差、外观质量、强度等级、密度等级、吸水率、抗冻性（冻融试验） | 《砌体结构工程施工质量验收规范》 GB50203-2011 | 每一生产厂家，烧结普通砖、混凝土实心砖每15万块，烧结多孔砖、混凝土多孔砖、蒸压灰砂砖及蒸压粉煤灰砖每10万块各为一验收批，不足上述数量时按1批计，抽检数量为1组。取样方法：在每一检验批的产品中随机抽取。 | 外观质量：烧结普通砖、烧结多孔砖、烧结空心砖、混凝土实心砖、蒸压灰砂砖、蒸压粉煤灰砖50块；蒸压粉煤灰空心砖32块； 尺寸偏差：烧结普通砖、烧结多孔砖、烧结空心砖20块；混凝土实心砖、蒸压灰砂砖、蒸压粉煤灰砖50块；蒸压粉煤灰空心砖32块； 强度等级：烧结普通砖、烧结多孔砖、烧结空心砖、混凝土实心砖10块；蒸压灰砂砖5块；蒸压粉煤灰砖20块；蒸压粉煤灰空心砖（H/B≥0.6）5块，（H/B＜0.6）10块； 密度等级：烧结空心砖5块；混凝土实心砖、烧结多孔砖、蒸压粉煤灰砖、蒸压粉煤灰空心砖3块； 吸水率：烧结普通砖、烧结多孔砖、烧结空心砖5块；混凝土实心砖、蒸压灰砂砖、蒸压粉煤灰砖、蒸压粉煤灰空心砖3块； 抗冻性（冻融试验）：烧结普通砖、烧结多孔砖、烧结空心砖5块；混凝土实心砖、蒸压灰砂砖10块；蒸压粉煤灰砖20块；蒸压粉煤灰空心砖（H/B≥0.6）10块，（H/B＜0.6）20块； | 样品名称、规格型号、强度等级、生产厂家、工程部位。 | 烧结普通砖、蒸压灰砂砖无密度等级指标；常规收样至少10块 | 龄期+5 |
|  |  |  | 《烧结普通砖》 GB/T5101-2017 《烧结多孔砖和多孔砌块》 GB/T13544-2011 《烧结空心砖和空心砌块》 GB/T13545-2014 《混凝土实心砖》 GB/T 21144-2007 《蒸压灰砂实心砖和实心砌块》 GB/T 11945-2019 《蒸压粉煤灰砖》 JC/T 239-2014 《蒸压粉煤灰空心砖和空心砌块》 GB∕T 36535-2018 | 混凝土实心砖、蒸压灰砂砖、蒸压粉煤灰砖、蒸压粉煤灰空心砖以同一批原材料、同一生产工艺、同一规格尺寸，强度等级相同的10万块的产品为一批，不足10万块亦按一批计。烧结普通砖、烧结多孔砖、烧结空心砖、3.5万～15万块为一批，不足3.5万块按一批计； |  | / |  | 龄期+5 |
| 预制块 | 《混凝土砌块和砖试验方法》附录B GB/T 4111-2013 | 外观质量、尺寸偏差、强度等级、外壁和肋厚、空心率、抗冻性、吸水率 | 《普通混凝土小型砌块》 GB/T8239-2014 | 相同规格、龄期、强度等级和相同工艺生产的的500m³，且不超过3万块为一批，抽检数量为1组。 取样方法：在每一检验批中随机抽取。 | 外观质量和尺寸偏差32块；强度等级每组5块；抗冻性10块；吸水率3块； | 样品名称、规格型号、强度等级、生产厂家、工程部位。 | / | 龄期+5 |
|  | 《生态护坡和干垒挡土墙用混凝土砌块》 JC/T 2094-2021 | 外观质量、尺寸偏差、密度等级、强度等级、抗冻性、吸水量、软化系数 | 《生态护坡和干垒挡土墙用混凝土砌块》 JC/T 2094-2021 | 同一规格、同一强度等级30000块～100000块为一批，不足30000块按一批计。 | 外观质量和尺寸偏差32块；强度等级6块（1块备用）；抗冻性5块；强度等级、吸水量3块；软化系数5块 | 样品名称、规格型号、强度等级、生产厂家、工程部位。 | / | 龄期+5 |
|  | 《公路工程水泥混凝土制品 边坡砌块》 JT/T 1148-2017 | 外观、尺寸、抗压强度、吸水率、抗冻性 | 《公路工程水泥混凝土制品 边坡砌块》 JT/T 1148-2017 | 相同材料、相同强度等级、相同工艺生产的3万块为一批，不足3万块的按一批计。 | 外观尺寸抽取32块，其他性能共抽取5个试块 | 样品名称、规格型号、强度等级、生产厂家、工程部位。 | / | 龄期+5 |
| 蒸压加气混凝土砌块 | 《蒸压加气混凝土性能试验方法》 GB/T 11969-2020 | 外观质量、尺寸允许偏差、抗压强度、干密度、抗冻性、导热系数 | 《蒸压加气混凝土砌块》 GB/T11968-2020 | 同品种、同规格、同级别的砌块，以30000块为一批，每天不足30000块亦为一批，随机抽取50块进行尺寸允许偏差、外观质量检验；从尺寸允许偏差与外观质量检验合格的砌块中，随机抽取6块，每块制作1组试件，进行如下项目：干密度3组，抗压强度3组。 | 出厂检验： 外观、尺寸偏差：50块； 抗压强度：3组（3块上制作）； 干密度：3组（3块上制作）； 型式检验： 外观、尺寸偏差：80块； 抗压强度：5组（5块上制作）； 干密度：3组（3块上制作）； 抗冻性；6组（3块上制作）； 导热系数：1组（1块上制作） | 样品名称、规格型号、强度等级、生产厂家、工程部位。 | / | 龄期+5 |
| 混凝土用水 | 《混凝土用水标准》JGJ 63-2006 | pH值、不溶物、可溶物、氯化物、硫酸盐、碱含量 | 《混凝土用水标准》JGJ 63-2006 | 1 地表水每6个月检验一次； 2 地下水每年检验一次； 3 再生水每3个月检验一次；在质量稳定一年后，可每6个月检验一次； 4 混凝土企业设备洗刷水每3 个月检验一次；在质量稳定一年后，可一年检验一次； 5 当发现水受到污染和对混凝土性能有影响时，应立即检验。 | 采集水样的容器应无污染；容器应用待采集水样冲洗三次再灌装，并应密封待用。 水质检验水样不应少于5L | 样品名称、产地、工程部位。 | 常规收样至少1L | 3 |
|  | 《水工混凝土试验规程》 SL/T 352-2020 |  | 《水工混凝土施工规范》SL 677-2014 | 1 地表水每6个月检验一次； 2 地下水每年检验一次； 3 再生水每3个月检验一次；在质量稳定一年后，可每6个月检验一次； 4 当发现水受到污染和对混凝土性能有影响时，应立即检验。 |  | 样品名称、产地、工程部位。 | 常规收样至少1L | 3 |
| 管材卫生 | 《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》GB/T 17219-1998 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铁、锰、铜、锌、挥发酚类（以苯酚计）、砷、汞、铬（六价）、镉、铅、银、氟化物、盐酸盐（以氮计）、氯仿、四氯化碳、苯并（a）芘、蒸发残渣、高锰酸钾消耗量（以氧气计） | 《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》GB/T 17219-1998 | 按批验收 | 1根×1m | 样品名称、规格型号、生产厂家、生产日期、使用部位、代表批量。 | / | 4 |
| 格宾网 | 《工程用机编钢丝网及组合体》 YB/T 4190-2018 | 网孔规格尺寸、边端丝直径、成品网面镀层重量、铝含量、钢丝抗拉强度、钢丝断裂伸长率、网面拉伸强度、网面翻边强度 | 《工程用机编钢丝网及组合体》 YB/T 4190-2018 | 按批验收 | / | 样品名称、规格型号、生产厂家、生产日期、使用部位、代表批量。 | 常规收样至少2m2（保证边丝长度约2m） | 3 |
|  | 《生态格网结构技术规程》CECS 353-2013 | 钢丝抗拉强度、断裂伸长率、镀层重量、铝含量、缠绕、盐雾试验 | 《一般用途低碳钢丝》YB/T 5294 | 按批验收 | / | 样品名称、规格型号、生产厂家、生产日期、使用部位、代表批量。 | 常规收样至少2m2（保证边丝长度约2m） | 3 |
| 石灰 | 《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》 JTG E51-2009 《建筑生石灰》 JC/T 479-2013 《建筑消石灰》 JC/T 481-2013 | 有效钙加氧化镁含量、氧化镁含量、细度、未消化残渣含量、含水量 | 《城镇道路工程施工与质量验收规范》 CJJ 1-2008 | 《石灰取样方法》JC/T 620-2009：散装生石灰取样总量不少于24kg，生石灰粉或消石灰粉取样总量不少于5kg。袋装将所取份样均匀混合好后，采用四分法将其缩分到：生石灰不少于9kg，生石灰粉或消石灰粉不少于1kg。 | 按进场批次、每批次抽查1次。 | 样品名称、生产厂家、等级、部位/用途、代表批量。 | / | 3 |
|  | 《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》 JTG E51-2009 | 有效氧化钙加氧化镁含量、未消化残渣含量、钙镁石灰的分类界限（氧化镁含量） | 《公路路面基层施工技术细则》JTG∕T F20-2015 | 《石灰取样方法》JC/T 620-2009：散装生石灰取样总量不少于24kg，生石灰粉或消石灰粉取样总量不少于5kg。袋装将所取份样均匀混合好后，采用四分法将其缩分到：生石灰不少于9kg，生石灰粉或消石灰粉不少于1kg。 | 含水率：每天使用前测2个样品； 有效钙、镁含量，残渣含量：做材料组成设计和生产使用分别测2个样品，以后每月测2个样品； | 样品名称、生产厂家、等级、部位/用途、代表批量。 | / | 3 |
| 土工 | 《土工试验方法标准》 GB/T 50123-2019 《公路土工试验规程》 JTG3430-2020 | 含水率、密度、颗粒分析、界限含水率、击实试验（最大干密度、最佳含水率）、压实度、承载比（CBR）、比重、稠度试验、砂的相对密度、回弹模量 | 《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-2008 | 1、密度：每1000㎡、每压实层检测1组（3点）。 2、其他材料同一规格、同一型号、同一批次检测一组。 | 含水率：细粒土不小于50g，砂类土、有机质土不小于100g，砾类土不小于1kg。 颗粒分析：10kg。 界限含水率：10kg。 击实试验：轻型20kg,重型50kg。 | 样品名称、取样日期、取样地点、部位/用途。 | / | 5 |
| 水泥土 | 《建筑地基检测技 术规范》 JGJ340-2015 《土工试验方法标准》 GB/T 50123-2019 | 无侧限抗压强度、渗透系数 | 《建筑地基检测技 术规范》 JGJ340-2015 | 取芯数量不宜少于总桩数的0.5%，且不得少于3根。 | 当桩长大于等于10m时，桩身强度抗压芯样试件按每孔不少于9个截取，桩体三等分段各取3个；当桩长小于10m时，桩身强度抗压芯样试件按每孔不少于6个截取，桩体二等分段各取3个。 | 样品名称、取样日期、取样地点、部位/用途、水泥掺量 | 水泥土桩取芯时龄期应满足设计的要求。 |  |
| 冷热水用聚丙烯管材 | 《冷热水用聚丙烯管道系统 第2部分：管材》 GB/T 18742.2-2017 | 颜色外观、规格尺寸、纵向回缩率、静液压强度、灰分、熔融温度、氧化诱导时间、颜料分散、简支梁冲击、熔体质量流动速率、静液压状态下的热稳定性、透光率、透氧率、卫生要求、系统适用性试验 | 《冷热水用聚丙烯管道系统第2部分：管材》 GB/T18742.2-2017 | 同一原料、同一设备和工艺且连续生产的同一规格管材作为一批，每批数量不超过100t。如果生产10天仍不足100t，则以10天产量为一批。 | 取样方法：（规格尺寸、纵向回缩率、静液压强度）取3根×1m；如需检测其它项目，在3根×1m的基础上根据项目内容增加样品数量 | 样品名称、规格型号、生产厂家、生产日期、使用部位、代表批量。 | / | 5 |
| 给水用聚乙烯(PE)管材 | 《给水用聚乙烯（PE）管道系统第2部分：管材》 GB/T13663.2-2018 | 外观颜色、规格尺寸、静液压强度、纵向回缩率、熔体质量流动速率、氧化诱导时间、炭黑含量、炭黑/颜料分散、灰分、断裂伸长率、耐慢速裂纹增长、卫生要求 | 《给水用聚乙烯（PE）管道系统第2部分：管材》 GB/T13663.2-2018 | 同一混配料、同一设备和工艺且连续生产的同一规格管材作为一批，每批数量不超过200t。生产期10d尚不足200t时，则以10d产量为一批产品以批为单位进行检验和验收。 | 取样方法：（规格尺寸、纵向回缩率、静液压强度）取3根×1m；如需检测其它项目，在3根×1m的基础上根据项目内容增加样品数量 | 样品名称、规格型号、生产厂家、生产日期、使用部位、代表批量。 | / | 5 |
| 给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 | 《给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材》 GB/T10002.1-2006 | 外观颜色、不透光性、规格尺寸、密度、维卡软化温度、纵向回缩率、二氯甲烷浸渍试验、落锤冲击试验、液压试验、系统适用性试验、卫生性能 | 《给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材》 GB/T10002.1-2006 | 用相同原料、配方和工艺生产的同一规格的管材作为一批。当dn≤63mm时，每批数量不超过50t；当dn＞63mm时，每批数量不超过100t。如果生产7天仍不足批量，以7天产量为一批。 | 取样方法：（规格尺寸、维卡软化温度、纵向回缩率、落锤冲击试验、液压试验）取3根×1m；如需检测其它项目，在3根×1m 的基础上根据项目内容增加样品数量 | 样品名称、规格型号、生产厂家、生产日期、使用部位、代表批量。 | / | 5 |
| 建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 | 《建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材》 GB/T5836.1-2018 | 颜色外观、规格尺寸、密度、维卡软化温度、纵向回缩率、落锤冲击试验、拉伸屈服应力、断裂伸长率、系统适用性 | 《建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材》 GB/T5836.1-2018 | 用相同混配料和工艺生产的同一规格、同一类型的管材作为一批。当dn≤75mm时，每批数量不超过80000m；75mm＜dn≤160mm，每批数量不超过50000m；当160mm＜dn≤315mm时，每批数量不超过30000m。如果生产7天仍不足规定数量，以7天产量为一批。 | 取样方法：（规格尺寸、维卡软化温度、纵向回缩率、落锤冲击试验）取3根×1m；如需检测其它项目，在3根×1m 的基础上根据项目内容增加样品数量 | 样品名称、规格型号、生产厂家、生产日期、使用部位、代表批量。 | / | 5 |
| （低压、无压）排污、排水用高性能硬聚氯乙烯管材 | 《排污、排水用高性能硬聚氯乙烯管材》 T/CECS 10110-2020 《低压排污、排水用高性能硬聚氯乙烯管材》 SZDB/Z 239-2017 《无压埋地排污、排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材》 GB/T 20221-2006 | 密封圈：硬度、拉伸强度、断裂伸长率、压缩永久变形、老化、应力松弛、水中浸泡体积变化率 管材：颜色外观、尺寸、密度、环刚度、落锤冲击、维卡软化温度、纵向回缩率、拉伸屈服应力、耐内压性能、压扁试验、连接密封性 | 《排污、排水用高性能硬聚氯乙烯管材》 T/CECS 10110-2020 《低压排污、排水用高性能硬聚氯乙烯管材》 SZDB/Z 239-2017 《无压埋地排污、排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材》 GB/T 20221-2006 | T/CECS 10110-2020：同一原料、同一配方和工艺情况下生产的同一规格管材为一批，当dn 小于630mm时，每批数量不应超过100t,当dn大于或等于630mm时，每批数量不应超过400t;如果生产期7d仍不足批量，则以7d产量为一批。 SZDB/Z 239-2017： 同一原料、同一配方和工艺情况下生产的同一规格管材为一批，当dn≤560mm时，每批数量不超过100t，当dn＞560mm时，每批数量不超过400t；如果生产期7天仍不足批量，则以7天产量为一批。 GB/T 20221-2006： 同一原料、同一配方和工艺情况下生产的同一规格管材为一批，每批数量不应超过100t， 如果生产期7d尚不足100t，则以7d产量为一批。 | 密封圈性能：取3根（带承插口部分）； 管材性能：原材取3根×1m；接头性能（连接密封性）另取承插好的3根×1m。 | 样品名称、规格型号、生产厂家、生产日期、使用部位、代表批量。 | / | 密封圈9 管材4 |
| 埋地用聚乙烯双壁波纹管材 | 《埋地用聚乙烯（PE)结构壁管道系统第1部分：聚乙烯双壁波纹管材》 GB/T19472.1-2019 | 外观、规格尺寸、冲击性能、环刚度、烘箱试验、环柔性、密度、氧化诱导时间、蠕变比率、系统适用性 | 《埋地用聚乙烯（PE)结构壁管道系统第1部分：聚乙烯双壁波纹管材》 GB/T19472.1-2019 | 同一批原料，同一配方和工艺情况下生产的同一规格管材为一批，管材公称尺寸≤500mm时，每批数量不超过60t，如生产数量少，生产期7天尚不足60t则以7天产量为一批；管材公称尺寸＞500mm 时，每批数量不超过300t，如生产数量少，生产期30天产量尚不足300t，则30天产量为一批 | 取样方法：（规格尺寸、冲击性能、环刚度、烘箱试验）取3根×1m；如需检测其它项目，在3根×1m 的基础上根据项目内容增加样品数量 | 样品名称、规格型号、生产厂家、生产日期、使用部位、代表批量。 | / | 5 |
| 埋地排水用硬聚氯乙烯（PVC-U)双壁波纹管材 | 《埋地排水用硬聚氯乙烯（PVC-U)结构壁管道系统第1部分：双壁波纹管材》 GB/T18477.1-2007 | 外观、尺寸、密度、冲击性能、环刚度、烘箱试验、环柔性、蠕变比率、系统适用性 | 《埋地排水用硬聚氯乙烯（PVC-U)结构壁管道系统第1部分：双壁波纹管材》 GB/T18477.1-2007 | 同一原料、配方和工艺连续生产的同一规格管材为一批，每批数量不超过60t，如生产7d尚不足60t，则以7d产量为一个交付检验批。 | 取样方法：（尺寸、冲击性能、环刚度、烘箱试验）取3根×1m；如需检其它项目，在3根×1m 的基础上根据内容增加样品数量 | 样品名称、规格型号、生产厂家、生产日期、使用部位、代表批量。 | / | 5 |
| 土工布 | 《土工合成材料短纤针刺非织造土工布》 GB/T 17638-2017 《土工合成材料长丝纺粘针刺非织造土工布》 GB/T 17639-2008 | 纵横向断裂强度、纵横向断裂强度对应伸长率、顶破强力、单位面积质量偏差率、厚度偏差率、垂直渗透系数、纵横向撕破强力 | 《土工合成材料 短纤针刺非织造土工布》 GB/T 17638-2017 | 按交货批号的同一品种、同一规格、同一工艺的产品作为一个检验批。 | 距头端至少3m；在批样每卷随机剪取，全幅宽样品共3m。 | 样品名称、规格型号、生产厂家、代表批量、批号、工程部位、材质报告。 | 常规收样至少2m2 | 5 |
|  | 《土工合成材料测试规程》 SL 235-2012 | 纵横向断裂强度、纵横向断裂强度对应伸长率、顶破强力、单位面积质量、厚度、垂直渗透系数、纵横向撕破强力 | 《水利水电工程土工合成材料应用技术规范》SL/T 225-98 | 由用户进行抽样检查，抽样率应多于交货卷数的5%，最少不应小于1卷 | 《土工合成材料 取样和试样准备》GB∕T 13760-2009：延产品整个宽度方向上的长度约3m | 样品名称、规格型号、生产厂家、代表批量、批号、工程部位、材质报告。 | 常规收样至少2m2 | 5 |
|  | 《水运工程材料试验规程》 JTS/T 232-2019 | 必检：单位面积质量、厚度、拉伸强度、撕裂强度、等效孔径、透水性能 | 《水运工程质量检验标准》JTS 257-2008 | 以同一厂家、同一材料、同一规格，每10000m2为一批，不足10000m2也按一批计 | 《土工合成材料 取样和试样准备》GB∕T 13760-2009：延产品整个宽度方向上的长度约3m |  | 常规收样至少2m2 | 5 |
| 塑料土工格栅 | 《土工合成材料塑料土工格栅》 GB/T 17689-2008 | 拉伸强度、2%伸长率时的拉伸强度、5%伸长率时的拉伸强度、标称伸长率 | 《土工合成材料塑料土工格栅》 GB/T 17689-2008 | 同厂家、同一规格塑料土工格栅不超过500卷为一批。 | 在同批塑料土工格栅产品中，随机抽取1卷，截取全幅宽1m长为样品。 | 样品名称、规格型号、生产厂家、代表批量、批号、工程部位、材质报告。 | 常规收样至少2m2 | 3 |
| 玻纤土工格栅 | 《玻璃纤维土工格栅》 GB/T 21825-2008 | 断裂强力、断裂伸长率 | 《玻璃纤维土工格栅》 GB/T 21825-2008 | 同一规格品种、同一质量等级、同一生产工艺稳定连续生产的一定数量的单位产品为一检查批。 | 外观合格的样品中抽取一卷，去掉外层长度500mm后截取全幅宽样品1m。 | 样品名称、规格型号、生产厂家、代表批量、批号、工程部位、材质报告。 | 常规收样至少2m2 | 3 |
| 沥青（道路） | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》 JTGE20-2011 | 针入度、延度、软化点、密度、针入度指数、与粗集料的黏附性、薄膜或旋转薄膜加热试验（质量变化、残留物针入度比、软化点增值、60℃黏度比、老化指数、老化后延度）、动力黏度、闪点、燃点、聚合物改性沥青储存稳定性（离析或48h软化点差）、聚合物改性沥青弹性恢复率 | 《城镇道路工程施工与质量验收规范》 CJJ1-2008 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》 JTGE20-2011 《公路沥青路面施工技术规范》JTGF40-2004 | 同一工程、同一规格、同一型号、同一批次检测一组。 | 针入度、延度、软化点：4kg；检测参数增加时，送样数量应进行调整。 | 样品名称、规格型号、生产厂家、使用部位。 | / | 3 |
| 沥青（建筑） | 《建筑石油沥青》 GB/T 494-2010 | 针入度、延度、软化点、溶解度（三氯乙烯）、蒸发后质量变化、蒸发后25℃针入度比、闪点、 | 《沥青取样法》GB/T 11147-2010 | 按批验收 | GB/T 494-2010：取2kg作为检验和留样用。 GB/T 11147-2010：液体样品，常规检验取样量为1L（乳化沥青4L）；从贮罐中取样为4L；从桶中取样为1L。 固体或半固体样品量，取样量为1kg～2kg | 样品名称、规格型号、生产厂家、使用部位。 | / | 3 |
| 沥青混合料 | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》 JTGE20-2011 | 密度、空隙率、矿料间隙率、马歇尔稳定度、流值、沥青含量[油石比]、矿料级配、理论最大相对密度、配合比设计、饱和度、动稳定度、渗水系数 | 《城镇道路工程施工与质量验收规范》 CJJ1-2008 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》 JTGE20-2011 《公路沥青路面施工技术规范》JTGF40-2004 | 同一工程、同一规格、同一型号、同一批次检测一组。 | 配合比设计：沥青：20kg矿粉:10kg碎石:每档各80kg机制砂：50kg其他检测项目取样数量：20kg。 | 样品名称、规格型号、生产厂家、使用部位。 | / | 3 |
| 无机结合料稳定材料 | 《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》 JTGE51-2009 | 击实（最大干密度、最佳含水量）、水泥或石灰剂量、无侧限抗压强度、配合比设计、石灰有效氧化钙和氧化镁含量 | 《城镇道路工程施工与质量验收规范》 CJJ1-2008 《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》 JTGE51-2009 《公路路面基层施工技术细则》JTG/F20-2015 | 击实：同一工程、同一规格、同一型号、同一批次检测一组。 水泥或石灰剂量：每2000㎡或每工作班1组。 无侧限抗压强度：每2000㎡或每工作班1组。 配合比设计：按图纸设计要求。 石灰有效氧化钙和氧化镁含量：同一规格、同一型号、同一批次检测一组。 | 击实：甲法25kg、乙法55kg、丙法55kg。 水泥或石灰剂量：10kg。 无侧限抗压强度：水泥稳定土5kg、水泥稳定砂25kg、水泥稳定碎石80kg 配合比设计：水泥：20kg细集料：80kg、粗集料：每档各80kg。石灰有效氧化钙和氧化镁含量：5kg | 样品名称、规格型号、生产厂家、使用部位。 | / | 3 |

备注：①各项目的具体检测参数需根据最新批准检验检测的能力范围进行确认；②委托时，请与接样人员复核相关信息。